ST/B - 0.16           ROBOTY ELEWACYJNE I TYNKOWANIE

(CPV 45320000-4, CPV 453210000-3)

# WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Krasiejów ul. Floriana 2” w zakresie wykonania i odbioru robót  tynkowych i elewacyjnych:

- docieplenie styropianem gr. 10 cm ścian nadziemnych istn. w technologii lekkiej, mokrej

- ocieplenie ścian zewnętrznych proj. rozbudowy styropianem gr. 20 cm w technologii lekkiej, mokrej

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót

- Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz ST

  - Niektóre określenia podstawowe

Ściany zewnętrzne ocieplone styropiane, i otynkowane tynkiem akrylowym.

W ST omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonania izolacji termicznych z styropianu oraz położenia tynku na ścianie zewnętrznej. Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w  PB,  PW.Ustalenia zawarte w specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących robót:

-  	sprawdzenie  i  przygotowanie  podłoża  pod  ocieplenie,

-  	położenie  izolacji  termicznej,

-  	położenie  tynku barwionego w masie

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi PN.

Opis ściany.

Ściany projektowane z pustaków szczelinowych typu POROTHERM gr. 30 cm. Przed przystąpieniem do ocieplania należy zlikwidować usterki ścian. Następnie przystąpić do docieplania płytami  styropianu gr.20 cm. Styropian mocowane do ściany za pomocą zaprawy klejącej i kołków w ilości 5 szt/m2.

Po zazbrojeniu siatką wykonać tynk akrylowy lub mineralny gładki

Ściany istn. ceramiczne ocieplone są warstwą styropianu gr. ok. 10 cm. Ściany te należy ocieplić do grubości termoizolacji ścian projektowanej rozbudowy

# MATERIAŁY

Należy zastosować jeden z licznych systemów do metody “lekkiej” ocieplania budynków, objętej instrukcją ITB nr 334/2002 - “Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”. Metoda ta polega na mocowaniu do ścian systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego (w postaci płyt styropianowych), warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocującymi są zaprawa klejąca i ewentualnie, dodatkowe łączniki mechaniczne, czyli kołki plastikowe.

izolacja termiczna

Płyty ze styropianu fasadowego PS-E FS 15 o grubości 10 i 20 cm.

klej

Zaprawa klejąca  przeznaczona do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń. Zaprawa użyta wraz z siatką zbrojącą stanowi doskonały system mineralnej renowacji starych tynków. Musi mieć zastosowanie do typowych podłóż mineralnych takich, jak beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Powinien się nadawać również na powierzchnie pokryte warstwą silnie przylegającej powłoki z farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego.

elementy uzupełniające

Elementami uzupełniającymi systemu są: kołki plastikowe do dodatkowego mocowania styropianu, listwy narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek elewacji.

siatka

Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie

materiał gruntujący

Materiał gruntujący przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet , itp. Materiał gruntujący nadaje się także do gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin ceramicznych. Może służyć również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby lub używając rozcieńczonej farby.

tynk akrylowy

jest szlachetną, cienkowarstwową zaprawą tynkarską, przeznaczoną do ręcznego wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Można układać na wszystkich równych podłożach mineralnych takich, jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych bezspoinowych systemów ociepleń budynków .

# SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”

  - Sprzęt do wykonania robót elewacyjnych

-	Rusztowanie  fasadowe (wg ST/B-0.18)

-	Pistolet  do  wyciskania  mas  uszczelniających,

-	Wiertarka,  mieszadło  ocynkowane,

-	Naczynia  do  wody  i  zapraw,

-	Deska  szlifierska,

-	Kielnia,  packa  zębata,

-	Agregat  tynkarski,

-	Pace  do  formowania  powierzchni  tynku,

-	Narzędzia  do  przecinania  płyt,  siatki,  profili  stalowych  z  blachy  ocynkowanej,

-	Łaty,  poziomice.

# TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

  - Warunki transportu

Transport wewnętrzny:

-	poziomy ręczny,  pionowy wyciągiem

Transport zewnętrzny:

-	samochód ciężarowy do  10 t.

Uwaga:  unikać  uszkodzeń  narożników,  krawędzi  płyt  styropianowych,  unikać  zabrudzenia,  zanieczyszczenia  tkaniny  szklanej.

Tynk mineralny i zaprawę klejącą należy przechowywać w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chronić przed wilgocią.

Unikać uszkodzeń płytek ceramicznych, chronić przed pęknięciem.

# WYKONANIE ROBÓT

- Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Warunki przystąpienia do robót.

-	Roboty należy rozpocząć po wykonaniu i odbiorze ścian.

-	Podłoże musi  być  równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu, olejów,  zatłuszczeń.

-	Uchwyty do instalacji, kratki wentylacyjne powinny być wcześniej zamontowane

-	Temperatura obróbki (i podłoża) nie powinna być niższa niż 5oC.

-	Materiały  używane  do  wykonania  ocieplenia należy chronić przed mrozem, a przy    temperaturze powyżej 35oC nie powinny być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni  słonecznych.

-	Wilgotność podkładu nie może przekraczać 3%.

Czynności przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie oczyścić podłoże, oczyścić i wyrównać szczeliny  dylatacyjne  (na głębokość 1,5 cm).

- Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót elewacyjnych

Wykonanie  termoizolacji  elewacji  (zgodnie z PW).

Roboty należy rozpocząć po wyprowadzeniu wszystkich instalacji.  Prace  ociepleniowe  należy  wykonywać  pod  nadzorem  uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegółowe instrukcje producenta. Zagruntować  podłoże  zaprawą  gruntującą  ( dotyczy  podłoży  o  niskiej  nośności  oraz  silnie  wchłaniających ). Zamontować  listwy  cokołowe.  Zaprawę  klejową  nanosić  pacą  ze  stali  nierdzewnej.

Kleić  płyty  styropianowe,  mocować  mechanicznie  -  kołkami.  Czas  schnięcia    zależny  jest  od temperatury  i  wilgotności  względnej  ( przy  temperaturze  +20oC  i  65%  względnej  wilgotności  powietrza  następny  proces  technologiczny  może  nastąpić  po  24-48  godzinach). Uskoki  pomiędzy  płytami  zeszlifować.  Powierzchnie  elementów  styropianowych  nie  powinny  być  narażone  na  dłuższe,  bezpośrednie  działanie  promieniowania  słonecznego. Nałożyć  masę  zbrojącą  na  pełną  powierzchnię  podłoża,  wcisnąć  siatkę  z  włókna  szklanego,  kątowniki  ochronne,  profile  dylatacyjne,  szpachlować  do  uzyskania  równej  powierzchni.  Tkanina  musi  być  całkowicie  zatopiona  ( może  “przeświecać”,  nie  może  jednak  wystawać  z  powierzchni ).  Styki  tkaniny  układać  na  zakład  5 - 10 cm. Szczególną  uwagę  zwrócić  na  wykończenie  szczelin  dylatacyjnych,  ościeży  okiennych  i  drzwiowych,  miejsc  mocowania  ślusarki,  blacharki.

W  celu  dodatkowej  ochrony  warstwy  zbrojącej  nanieść  pod  tynk  powłokę  gruntującą.  Tynk  nakładać  bez  zakładki  -  metodą  “mokre  na  mokre”  -    pacą  ze  stali  nierdzewnej  (nakładanie  w  polach  między  dylatacjami  budynku,  między  fragmentami  elewacji  o  różnym  sposobie  wykończenia).  Strukturę  tynku  uzyskuje  się  przy  użyciu  pacy  plastikowej  lub  drewnianej.  Tynk  jest  całkowicie  suchy  po  ok.  2 tygodniach.

# KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli

- Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

- Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5oC. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy.

Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty:

- zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych oraz innych robót zanikających

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów.

Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku budowy:

  - czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia wykonywania robót elewacyjnych

  - czy w okresie wykonywania robót elewacyjnych temperatura powietrza nie była niższa niż +5oC

  - Zakres badań prowadzonych w trakcie budowy

W trakcie prowadzenia robót elewacyjnych polegających na tynkowaniu należy kontrolować:

- zgodność z dokumentacją techniczną

- sprawdzić podłoże, zwłaszcza pod kątem jego nierówności

- sprawdzić materiały (jakość)

- badać prawidłowość i dokładność wykonania

# OBMIAR ROBÓT

- Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

- Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanej powierzchni

# ODBIÓR ROBÓT

  - Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować :

I faza

- Po dostarczeniu materiałów na budowę – czy zostały dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie powinno być dokonane zgodnie z normami lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- Po przygotowaniu podłoża- sprawdzenie spadków, równości , czystości i suchości podłoża, jakości wykonanej paraizolacji,

- Po przyklejeniu

II faza

- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem

- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości współczynnika K

- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża

- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. Struktura styropianu i wełny mineralnej zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być podany czas przydatności do jej użycia.

Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – B - 20130.

Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnący oraz czy wykazuje wymaganą wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni.

  - Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót

- Zatwierdzona dokumentacja techniczna

- Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw oraz innych robót zanikających

- Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów

  - Ocena końcowa

Jeżeli wszystkie oględziny, sprawozdania i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami – wykonane roboty należy uznać za prawidłowe, Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi, W przypadku stwierdzeniu usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na wartość użytkową roboty mogą zostać przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

-	PN-70/B-10100  -  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie przy odbiorze,

-	PN-89/B-04620  -  Materiały  i  wyroby  termoizolacyjne,

-	PN-B-20130/1999 r.  -  Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Płyty styropianowe,

-	PN-88/B-32250  -  Woda  do  betonów  i  zapraw,

-	B-877/93   numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT,

- atesty PZH, Aprobaty techniczne ITB dla wybranych płyt styropianowych.

- atesty PZH, Aprobaty techniczne ITB dla wybranej wełny mineralnej.

- PN-EN 12004:2002 – Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne,

- PN-B-10107:1998  Zaprawy  do  płytek  mineralnych,

- PN-EN 87 Płyty i płytki ceramiczne - definicje,  klasyfikacja,

- PN-EN 3163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

- PN-B-20130/1999 r.  -  Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Płyty styropianowe,

- PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. Słownik

- PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje

- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia